湖南省自然科学奖公示材料

项目名称：

块体非晶合金的形成能力及其相关性能研究

提名意见：

## 块体非晶合金是近年来研制的兼具潜在实际应用和基础科研重要性的新颖材料，它具有优异的力学、物理和化学性能，在航空航天、汽车、精密制造、电子通讯与计算机、生物医学等领域具有广泛的应用前景。该项目主要研究：(1) 块体非晶合金的形成机理及其玻璃形成能力；(2) 块体非晶合金应力敏感因子的物理本质及其与合金塑性变形行为的关联； (3) 块体非晶合金在过冷液相区的变形行为及其形变机制；(4)微合金化及晶化行为对块体非晶合金腐蚀性能的影响及机理。该项目研究成果丰富，已达到国际先进水平。8篇代表性论文SCI他引达177次，SCI总引达210次，获得国家自然科学基金3项。项目已按要求进行公示，公示期内无异议。同意推荐申报湖南省自然科学二等奖。

## 项目简介：

## 块体非晶合金具有高强度、低弹性模量、优异的软磁性能和耐腐蚀性能等，是一种颠覆性新材料，具有工艺、性能和成本三大优势，产业化潜力巨大，在航空航天、汽车、精密制造、电子通讯与计算机、生物医学等领域有着广泛的应用前景。目前制约块体非晶合金应用的主要有两方面的问题：一是大部分块体非晶合金在变形过程存在室温脆性与应变软化；二是由于其玻璃形成能力低，在现有条件下，研制出适合工程应用尺寸的块非晶合金十分困难。因此，近十几年来，如何提高非晶合金的形成能力以及深刻理解块体非晶合金的变形机理及其影响因素，成为该领域的研究热点。另外，相对块体非晶合金成分的研制，这类合金的腐蚀行为研究相对滞后。细致探讨块体非晶合金的耐腐蚀性及其机理能为这些合金成分设计和他们的工程应用提供理论指导。本项目的代表性研究成果如下：

## 1.块体非晶合金非晶形成机理及其玻璃形成能力新判据的探索

基于同时考虑非晶合金形成的热力学和动力学，提出了一系列全新的合金玻璃形成能力判据，如ω( =Tg/Tx − 2Tg/(Tg + Tl))[Tg、 Tx 和 Tl  分别代表玻璃转变温度、初始晶化温度和液相线温度]，该判据与我们研制的块体非晶合金及文献报道的非晶合金的尺寸非常相近，可很好地预测合金的非晶形成能力，从而指导块体非晶合金的成分设计，为制备出具有出尺寸较大的非晶合金提供了较好的理论指导。

2.块体非晶合金应力敏感因子的物理本质及对其塑性变形行为影响机理

澄清了块体非晶合金塑性变形中的压力敏感因子和硬化指数物理本质，并提出了用压痕方法确定块体非晶合金压力敏感因子和硬化指数的实验方法，建立了敏感因子与硬化指数与块体非晶合金塑性变形的关系，在此基础上，探讨了复杂应力条件下块体非晶合金的塑性变形规律。

3.块体非晶合金在过冷液相区的变形行为及其变形机理

揭示了Zr基块体非晶合金和Cu基块体非晶合金在冷液相区中的变形特性以及与温度和应变速率的相依性，建立了块体非晶合金的形变模式与温度和应变速率关系图，为块体非晶合金的超塑变形机理及其超塑成形加工提供了理论及实验依据。

4.微合金化及晶化行为对块体非晶合金耐腐蚀性能的影响

针对典型的块体非晶合金(如Fe基、Zr基、Cu基、Al基等块体非晶合金)的耐蚀性能开展了研究，揭示了微合金化、晶化行为以及腐蚀介质等对块体非晶合金耐蚀性能的影响及其机理，并开放出高耐蚀性的Fe基块体非晶。

项目完成人发表的8篇代表性论文被Nature Materials、ActaMaterialia、 Journal of Alloys and Compounds、Intermetallics等国际著名学术刊物广泛引用，这些作者包括A. Inoue，T. Zhang ,C.T.  Liu， J. Eckert等国际著名材料专家；8篇代表性论文被SCI他引177次，他引总次数210次。

## 代表作及论文目录：

- G.S. Yu,J.G. Lin,M. Mo,X.F. Wang,F.H. Wang,C.E. Wen. Effect of relaxation on pressure sensitivity index in a Zr-based metallic glass[J]. Materials Science & Engineering A,2007,460.

- Z.L. Long,Y. Shao,X.H. Deng,Z.C. Zhang,Y. Jiang,P.Zhang,B.L. Shen,A.Inoue, Cr effects on magnetic and corrosion properties of Fe–Co–Si–B–Nb–Cr bulk glassy alloys with high glass- forming ability, Intermetallics, 2007,15,1543.

- Z.L. Long, C.T. Chang, Y.H. Ding, Y. Shao, P. Zhang, B.L. Shen, A. Inoue, Corrosion behavior of Fe-based ferromagnetic (Fe,Ni)–B–Si–Nb bulk glassy alloys in aqueous electrolytes,Journal of Non-Crystalline Solids,2008,354,4609.

- Zhilin Long, Guoqiang Xie, Hongqing Wei, Xuping Su, Jian Peng, Ping Zhang, Akihisa Inoue,On the new criterion to assess the glass-forming ability of metallic alloys,Materials Science and Engineering: A,2009,509,23.

- Zhilin Long, Yong Shao, Fu Xu, Hongqing Wei, Zhichun Zhang, Ping Zhang, Xuping Su, Y effects on magnetic and mechanical properties of Fe-based Fe–Nb–Hf–Y–B bulk glassy alloys with high glass-forming ability,Materials Science and Engineering: B,2009,164,1.

- Zhilin Long, Yong Shao, Guoqiang Xie, Ping Zhang, Baolong Shen, Akihisa Inoue, Enhanced soft-magnetic and corrosion properties of Fe-based bulk glassy alloys with improved plasticity through the addition of Cr,Journal of Alloys and Compounds,2008,462,52.

- Zhilin Long, Hongqin Wei, Yanhuan Ding, Ping Zhang, Guoqiang Xie, Akihisa Inoue, A new criterion for predicting the glass-forming ability of bulk metallic glasses,Journal of Alloys and Compounds,2009,475,207.

- C.G. Tan, W.J. Jiang, Z.C. Zhang, X.Q. Wu, J.G.Lin, The effect of Ti-addition on the corrosion behavior of the partially crystallized Ni-based bulk metallic glasses,Materials Chemistry and Physics,2008,108,29.

## 客观评价:

## 本项目在块体非晶合金的制备及相关性能方面的研究得到了国内外同行的积极肯定。发表在 Journal of Alloys and Compounds，Materials Chemistry and Physics 等刊物上的相关文章被 SCI 引用 403 次，8 篇代表性论文他引 177 次。

(1)块体非晶合金非晶形成机理及其玻璃形成能力新判据的探索

我们提出了一个全新的非晶形成能力的判据，这个判据基于同时考虑非晶相向晶化相转变阻力和过冷液相的稳定性，代表性论文[J. Alloy Compd，2009，475：207-219]被国际著名学术期刊《自然-材料》(Nature Materials，影响因子 39.737)引用(Nature Materials，13，494，2014. DOI:10.1038/nmat3939)，SCI 他引41次；主要论文[Journal of Non-Crystalline Solids，2009，355：2183-2189]中的数据被Ana F. Kozmidis-Petrović 进行了对比，在[Thermochimica Acta，2011，523：116-123] 分析了已报道的同类判据，发现我们研究提出的非晶合金形成能力判据 ω2 与临界冷却速率的相关性最好。我们利用新判据对 Au、Ca、Ce、Cu、Fe、La、Mg、Ni、Pd、Pr、Ti 和Zr 基块体非晶合金进行重新评估，与实验数据对比，发现准确度大大提升 [Materials Science and Engineering A，2009,59:23-30]，Peter Tsai 等人对我们的工作给予了肯定[Acta Materialia，2016，120:426-434]。

(2)块体非晶合金应力敏感因子的物理本质及对其塑性变形行为影响的机理

我们提出了用压痕方法确定块体非晶合金压力敏感因子和硬化指数的实验方法，建立敏感因子与硬化指数与非晶合金塑性变形的关系，同时在纳米、微米及宏观尺度上系统地分析了块体非晶合及含晶化相的块体非晶合的变形机理，在此基础上初步探讨了复杂应力条件下块体非晶合金的塑性变形规律。Jiang等人在Acta Materialia上的论文对我们提出的温度对块体非晶合金压力敏感性有影响表示认同[Acta Materialia，2014，77：248-257]，J.Fornell等人 [Intermetallics，2009，17：1090-1097]的实验结果基于我们提出的结论得到了合理的解释。代表性论文[Materials Science and Engineering: A，2007，460- 461：58-62]被Acta Materialia等国际刊物SCI他引18次以上。

(3)块体非晶合金在过冷液相区的变形行为及其变形机理

我们对 Zr 基块体非晶合金和 Cu 基块体非晶合金在过冷液相区中的变形特性以及温度和应变速率的相依性进行了系统研究，发现变形温度和速率对合金的变形机理有着重要影响。主要论文[Materials Chemistry and Physics，2010，124：25-28]中提出的三种不同变形模式被 J.M. Pelletier等人在[Journal of Materials Science &Technology，2014，30：523-545]综述论文进行了重点评述，我们提出的在 Fe 基块体非晶合金中添加稀有金属Y能够提高非晶的形成能力和相关力学性能被 Li 等人给予了肯定[RSC Advances，2014,18:9098-9102]。该方面的论文合计 SCI 引用达 36次以上。

(4)微合金化及晶化行为对块体非晶合金耐腐蚀性能的影响

我们针对典型的块体非晶合金(Fe基、Zr基、Cu基、Al基合金)的耐蚀性能开展了研究，重点研究了合金化元素、晶化行为及腐蚀介质等对块体非晶合金耐蚀性能的影响及其机理。代表性论文[Materials Chemistry and Physics，2008，108：29-32]中提出的Ni基非晶合金化及其晶化后腐蚀性能的研究得到Liu等人的认可[Materials Chemistry and Physics，2013，141：963-969]。代表性论文[Intermetallics，2007，15：1453-1458]提出的大多数块体非晶合金的优异腐蚀性能归因于在其表面形成均匀、致密保护薄膜，Hui等人在[Corrosion Science，2016，107：123-132]一文中给予了该研究充分肯定。我们对(Fe, Ni)- B-Si-Nb 非晶合金的制备和腐蚀性能的研究[Journal of Non-Crystalline Solids，2008，354：4609-4613]，被 Li 等人给予了引用，认为我们制备的Fe基非晶合金在浓盐酸溶液中表现出优异的耐腐蚀性[Journal of Alloys and Compounds，2013，580：327-331]。

## 主要完成人情况：

## 龙志林, 湘潭大学教授，排名第一，是该项目的负责人和主要完成人，提出了该项目的关键学术思想，亲自参与完成并做出了重要贡献，是代表作及论文[2-7]的第一作者和通讯作者。

## 林建国，湘潭大学教授，排名第二，是该项目的主要完成人之一，是重要科学发现2和3的主要贡献者，是代表作及论文[1]和[8]的通讯作者。

## 檀朝桂，湘潭大学讲师，排名第三，是该项目的主要完成人之一，是重要科学发现4的主要贡献者，是代表作及论文[8]的第一作者。

## 喻更生，湘潭大学副教授，排名第四，是该项目的主要完成人之一，是重要科学发现2的主要贡献者，是代表作及论文[1]的第一作者。

## 主要完成单位：

## 湘潭大学

主要完成人合作关系说明：

自2001年第一完成人龙志林与其他完成人林建国、檀朝桂、喻更生开始合作以来，一直就非晶合金的非晶形成机理及其非晶形成能力、非晶合金的应力敏感因子的物理本质及其合金塑性变形行为及其变形机理、合金化元素及晶化过程对非晶合金的耐腐蚀性能及TiAl合金扩散链接等方面进行科研合作研究，共同申报课题4项，合作课题信息如下：

［1］"γ-TiAl合金PST双晶体及定向凝固晶体蠕变性能研究"湖南省自然科学基金项目，编号：01JJY2137。

［2］"TiAl合金与Ti合金的超塑扩散连接及其焊件的高温蠕变性能研究"国家自然科学基金面上项目，编号：50371072。

［3］"γ-TiAl合金及与钛合金超塑扩散连接的研究"湖南省教育厅优秀青年项目，编号：01B002

［4］"γ-TiAl基金属间化合物激光表面合金化及其耐磨性和高温抗氧化性能"湖南省教育厅一般项目，编号：00C071。